LAVORI ESEGUITI 
1. Esportazione di tutta la vernice murate e opera viva con il metodo della bruciatura.

2. Carteggiatura meccanica

3. Smontaggio prese mare e interno (smontando l’interno si trovava che questo era foderato con polistirolo. Cio’ aveva fatto si’ che l’umidità invece di evaporare veniva assorbita dal legno e saliva verso la coperta, causando la rottura dei chiodi e dei perni, con il conseguente distacco del fasciame dalle ordinate);

4. Dopo continui controlli dell’umidità e del legno, si è provveduto a fissare le ordinate con il fasciame con barre filettate da 8 mm (più di 100) e viti autofilettanti e perni di varie misure (oltre 1000), inoltre si è provveduto a riparazioni delle parti colpite da marciume con legno nuovo; pulizia comenti.

5. Carteggiatura per ravvivare il tutto;

6. trattamento con resina epossidica, con il sistema a umido che consiste : un lato alla volta; due mani di resina a pennello; stuccatura comenti e lesioni con resina e addensante 406; applicazione tessuto di vetri episize da 200 gr/m2; carteggiatura; una mano di resina.
                                        Opera viva :

7. Due mani di resina con eddensante e stuccatura, una di fondo epossidico più due mani di antivegetativo

Opera morta :
8.   Stuccatura di resina e addensante 410; carteggiatura

9.   Applicazione fondo epossidico bicomponente;

10.  Affinatura e verniciatura con smalto poliestere uretanico  

       bicomponente;

11.   Internamente : pulizia accurata, carteggiatura meccanica,   

       verniciatura con antiruggine grigio;

12.   Montaggio prese mare (tutte nuove);

13.   Ripristino pompe di sentina con sostituzione dei tubi;

14.   aggiunta di fili massa.
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